ЭКСПОРТНЫЕ ТОПЛИВА.

| № | Наименование показателей | Экспортные мазуты | Топливо технологическое Экспортное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М – 0,9 | М – 1,5 | М- 2,0 | 3 –4,0 | 3 – 5,0 |
| 1.. | Плотность при 20С, кГ/куб.м , не более | 960 | 965 | 965 | 965 | 965 |
| 2. | Вязкость, не более: Кинематическая при 50С, сСт Условная при 80С, ВУ | 75 | 150 | 150 | 4,0 | 5,0 |
| 3. | Зольность, % не более | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| 4. | Содержание серы, % не более | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 2,5 | 2,0 2,5 |
| 5. | Содержание механических примесей, % не более | 0,07 | 0,07 | 0,30 | 0,25 | 0,25 |
| 6. | Содержание воды, % не более | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 7. | Температура застывания, градусы Цельсия, не выше | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 8. | Температура вспышки в закрытом тигле, С, не ниже | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9. | Содержание ванадия, %, не более | - | - | - | 0,012 | 0,020 |
| 10. | Теплота сгорания низкая, ккал/кГ, не менее |  |  |  | 9650 | 9650 |